## Slide 1
Contents
Introduction
Superconductivity of elements
Property of Beryllium
Experiment
Electrical resistance measurement
Powder X-ray diffraction
Result & Discussion
Summary

## Slide 2
Ref. S. Okada. et al., J. Phys.
Soc. Jpn., 65, 1924 (1996)
My sample!
Superconductivity of single elements
T. Matsuoka, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 121, 052003 (2008).
400 μK

## Slide 3
400 μK
In case of Lithium
Lithium have a very low Tc at ambient pressure.
But the Tc reach to 20 K under pressure with phase transition.

## Slide 4
Property of beryllium
Ref. D. A. Young, Phase Diagrams of the Elements (University of California, 1991), P. 79.
Crystal structure : hcp
Melting point: 1551 K
toxic
Beryllium is hard
reactive

## Slide 5
Tc of beryllium is 24.38 mK at ambient pressure
Debye temperature: 1440 K
Tc = 1.14 θD exp [ -1 / N(0) V ]
θD : Debye temperature
N(0): Density of electrons near the Fermi surface
V : Interaction between electron and lattice vibration
In BCS theory…
but
Debye Temp.
cf. diamond : 2230 K
Li : 344 K
Ca : 230 K
Fe : 470 K
Notes: このデバイ温度1440Kはダイヤモンドの次に高く金属元素としては飛びぬけて高い
これは電子と格子振動の相互関係がかなり大きいということを示す。
BCS理論によると、超伝導は電子と格子振動の相互作用によるクーパー対の形成により出現する。
そこでTcは以下のようにあらわされ、Beはデバイ温度が高く、電子と格子の相互作用が大きいため高いTcが期待できる。
が、ベリリウムの常圧下でのTcは24.38mKと非常に小さく、これはフェルミ面付近での電子状態密度が非常に小さいためであると考えられる。ここで加圧することによりフェルミ面での電子状態密度が増加するのであれば、Tcの上昇が期待できる。
デバイ温度 ： θD = ℏν/kB ・ (6π2N/V)1/3
ν：音速 N：基本単位格子の数＝音響フォノンモードの総数 V：試料体積＝L^3

## Slide 6
scotch tape
diamond
300 µm
Pt
SUS310S
ruby
Be
Al2O3
Sample setting
Sample: Be (99.9 %)
Cell: 30 mm (Cu-Be)
Diamond anvil: 300 mm
Insulating layer: Al2O3
Pressure medium: no
Experiment
For electrical resistance measurements
4.0 GPa
electrode
Be
ruby
38 GPa
Notes: At 20 GPa, short-circuited Pt electrode and gasket(sus301S).
2端子間でも変な挙動はないのでおそらく4端子で測定できていると思われる（～５０GPaまで）

## Slide 7
I observed small drop in the electrical resistance around 1.0 K at 26 GPa
The reduction is up to about 1 percent.
Result & Discussion
Electrical resistance measurement
Notes: 各圧力での低音部の拡大になります。
上のグラフは約26GPaで、流す電流値を変化させたものになります。
電流を流すことにより抵抗値の減少が抑えられていることより、これは超電導である可能性があります。
約50GPaまで加圧・冷却を行いましたが、26GPa以上で電気抵抗の減少が確認され、その最大の減少は、残留抵抗の1%程度となっております。

## Slide 8
About Tc
I determine Tc like right graph.
Notes: こちらは超伝導転移温度をプロットしたグラフになります。
Tcの決め方を二種類しており、・・・

## Slide 9
Sample setting
Sample: Beryllium (99.9 %)
Cell: gas driven type
Diamond anvil: 200 mm
Gasket: Re
Pressure medium: no
Pressure marker: Ruby and Au
Ruby
Au
Sample (40 μm)
For powder X-ray diffraction in SPring-8 beam line BL10XU
diamond
200 µm
Gasket
Au & ruby
Be
Notes: 先端200μのIbのダイヤでガスケットRe圧媒体・端子なしでルビー封入また圧マーカーとしてAuを入れて作った。
結局サンプルホールサイズは40μmほどになった。

## Slide 10
X-ray diffraction
We can observed beryllium’s diffractions.
But there are some rhenium's peaks (G).
T = RT
T = RT
Notes: 続いて粉末X線回折実験の結果になります。
下のグラフはイメージングプレートのパターンを積分・2次元化したもので、ガスケットとして利用したレニウムのピークも確認されますが、ベリリウムのピークもきちんと確認できました。

## Slide 11
Chart: P (GPa)
| 9.1560000000000006 | 9.6920000000000002 | 11.091000000000001 | 13.274000000000001 | 15.417 | 15.252000000000002 | 18.670000000000005 | 19.327999999999999 | 20.064999999999987 | 22.257000000000001 | 23.824999999999999 | 24.747 | 28.294 | 29.079000000000001 | 29.73 | 30.9 | 32.338000000000001 | 33.422000000000011 | 35.865000000000002 | 40.294000000000011 | 40.906000000000006 | 41.469000000000001 | 44.730000000000011 | 48.660000000000011 | 51.354999999999997 | 54.277000000000001 | 60.316000000000003 | 65.936000000000007
a | 2.2209 | 2.2231 | 2.2145 | 2.2075 | 2.204 | 2.1953 | 2.1871 | 2.1855 | 2.1839 | 2.1764 | 2.1695 | 2.1552 | 2.1516 | 2.146 | 2.1444 | 2.1371 | 2.132 | 2.1258 | 2.1206 | 2.1107 | 2.1032 | 2.0985 | 2.0904 | 2.0838 | 2.0701 | 2.0612 | 2.0463
c | 3.4867 | 3.4993 | 3.4856 | 3.4647 | 3.4495 | 3.4367 | 3.4299 | 3.4305 | 3.4182 | 3.4028 | 3.4159 | 3.3996 | 3.3909 | 3.3733 | 3.3822 | 3.3783 | 3.3688 | 3.3598 | 3.3388 | 3.3206 | 3.3239 | 3.3097 | 3.2974 | 3.2726 | 3.2773 | 3.2687 | 3.2473
Chart: P (GPa)
| 9.1560000000000006 | 9.6920000000000002 | 11.091000000000001 | 13.274000000000001 | 15.417 | 15.252000000000002 | 18.670000000000005 | 19.327999999999999 | 20.064999999999987 | 22.257000000000001 | 23.824999999999999 | 24.747 | 28.294 | 29.079000000000001 | 29.73 | 30.9 | 32.338000000000001 | 33.422000000000011 | 35.865000000000002 | 40.294000000000011 | 40.906000000000006 | 41.469000000000001 | 44.730000000000011 | 48.660000000000011 | 51.354999999999997 | 54.277000000000001 | 60.316000000000003 | 65.936000000000007
c/a | 0 | 1.57 | 1.5741 | 1.574 | 1.5696 | 1.5651 | 1.5655 | 1.5682 | 1.5697 | 1.5652 | 1.5635 | 1.5745 | 1.5774 | 1.576 | 1.5719 | 1.5772 | 1.5808 | 1.5801 | 1.5805 | 1.5745 | 1.5732 | 1.5804 | 1.5772 | 1.5774 | 1.5705 | 1.5831 | 1.5858 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: P (GPa)
| 9.1560000000000006 | 9.6920000000000002 | 11.091000000000001 | 13.274000000000001 | 15.417 | 15.252000000000002 | 18.670000000000005 | 19.327999999999999 | 20.064999999999987 | 22.257000000000001 | 23.824999999999999 | 24.747 | 28.294 | 29.079000000000001 | 29.73 | 30.9 | 32.338000000000001 | 33.422000000000011 | 35.865000000000002 | 40.294000000000011 | 40.906000000000006 | 41.469000000000001 | 44.730000000000011 | 48.660000000000011 | 51.354999999999997 | 54.277000000000001 | 60.316000000000003 | 65.936000000000007
V | 14.894 | 14.977 | 14.803 | 14.621 | 14.511 | 14.343 | 14.208 | 14.19 | 14.118 | 13.959 | 13.924 | 13.675 | 13.594 | 13.454 | 13.469 | 13.362 | 13.261 | 13.149 | 13.003 | 12.812 | 12.733 | 12.623 | 12.478 | 12.307 | 12.163 | 12.027 | 11.776
Ref. G. V. Sin’ko, et al., Phys. Rev. B 71, 214108 (2005)
1 Mbar = 100 GPa
At room temperature
I cannot observe any phase transition.
Notes: こちらが室温実験での解析結果になります。
右下のグラフは過去実験でのc/aの値をまとめたグラフになりますが、今回の実験でも再現性が得られ、相転移は認められません。

## Slide 12
Summary